芜湖新兴铸管三山区环保无水炮泥技术协议

一、供货产品名称：环保无水炮泥（结合剂：树脂）

二、产品满足技术要求：

1、理化性能指标

| 化学成分，% | Al2O3 | ≥15 |
| --- | --- | --- |
|  | SiO2 | ≥30 |
|  | SiC | ≥12 |
|  | 游离C | 20-25 |
| 体积密度，t/m3 | 150℃，24h | ≥1.65 |
| 抗折强度，MPa | 1200℃，3h | 4.8 |
| 耐压强度，MPa |  | 19.1 |
| 线变化率，% |  | –1.0 |
| 结合强度 | 常温 | ≥0.6MPa |
| 气孔率 |  | 25%左右 |
| 可塑性指数 |  | 9~13 |

2、供方供货时要提供主要指标检验报告和出厂日期，需抽查。

二、使用要求及考核：

1、确保铁口深度控制在2800~3200mm之间，不出现隔层现象，出现隔层考核300元/次。

2、炮泥要具有良好的耐冲刷性，正常生产时每炉出铁时间能达到80分钟—120分钟，少于80分钟考核200元/次，或铁未出净（少出30吨以上）就来风堵口，考核300元/次，连续两炉次加倍考核，超过两炉次暂停用。

3．铁口难开（超过15分钟打不开）或炮泥难打入，一次考核200元；因炮泥质量原因动氧烧铁口一次考核300元；因铁口浅造成高炉减风出铁，一次考核500元。

4、达到公司环保要求，确保高炉生产，因炮泥原因造成无组织外排每发生一次考核2000元，构成环保事故的冒大烟一次考核20000元，以高炉和事业部、安环处统计为准。

5、因质量问题造成高炉铁口浅引发铁口事故（跑大流等），直接取消供货资格并追究造成的损失。

6、如乙方供应的炮泥频繁达不到高炉铁口深度、出铁时间或安全环保要求，甲方随时可以进行退货或更换厂家。

7、若因乙方供货不及时影响甲方生产，取消供货资格，并考核20000元/次。

8、甲方使用炮泥根据供货情况安排乙方负责一个铁口供货，做对比，包括单耗、使用效果，如乙方综合效益较差，甲方有权停止乙方供货资格。

9、以上对厂家的考核由炼铁部提供考核数据，炉料部负责执行。

三、包装、运输及服务要求：

1、大袋用吨包包装，吨袋里用编织袋分包。

2、为保证炮泥质量稳定性，供方要保证困泥时间10~15天，不可过短或过长，每袋标明生产日期，每批次提供质量检验报告。

3、需方使用部门电话通知供方将约定数量产品运送到指定地点，保证包装完好。

4、不合格需退货炮泥要及时从现场清理走。

5、包装袋要求牢固可靠，大袋包装有吊装带，如因吊装过程中包装不牢发生脱落或不能吊装甲方考核乙方1000元/次，同时出现的安全事故由乙方承担。

五、安全要求：

乙方负责现场服务人员安全，不违反甲方安全、现场、能源管理规定。

甲方：芜湖新兴铸管有限责任公司                     乙方：

签字                                               签字

日期                                                日期