印尼回转窑-矿热炉项目一期工程

3×33MVA镍铁矿热炉

无水炮泥及免烘烤铁沟料招标技术要求

招标单位：上海盛达矿产品有限公司

建设单位：PT.MEGAH SURYA PERTIWI

设计单位：四川省冶金设计研究院

2016年5月

一、项目概述

芜湖新兴铸管有限责任公司与印尼哈利达集团合资成立的PT.MEGAH SURYA PERTIWI公司（简称MSP公司）在印度尼西亚马鲁古省奥比岛Obira 一期建设3×33MVA回转窑-矿热炉镍铁生产线。

本技术要求适用于该公司3×33MVA镍铁矿热炉渣、铁口用炮泥和渣、铁沟用铁沟料的招标。

1.1 厂址概述

项目位于印度尼西亚马鲁古省奥比岛。

1.2 气象条件

气象站：在obi岛上没有标准的气象站。气象数据资料有限，以下气温、湿度以及风速都是在Sriwijaya气象站测出来的。Sriwijaya气象站位于DesaKawasi of Kecamatan Obi。

温度：2014年1月至6月的月均温为23.4至26.9摄氏度。

相对湿度：与温度数据相反，相对湿度的最低平均在高温下发生，在二月份至五月份期间的每月平均湿度变化在81.5-95.8%间，平均值为89.6%

蒸发：月均蒸发量约为139-201毫米，其年度量为2,053毫米（数据来自邻近岛屿Labuha机场气象站）

降雨量（2007年—2013年）：月均雨量248-537毫米，最大日雨量270毫米，年度雨量4729毫米。

- 1.3 矿热炉主要技术指标

1）红土镍矿平均成分表（干基wt%）：

| 成分 | Ni | Fe | MgO | CaO | SiO2 | Al2O3 | P | 物理水 | 化合水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍矿 | 1.8 | 16.0 | 19.0 | 1.0 | 33.0 | 2.0 | 0.01 | ≤20 | 12.0 |

2）镍铁成分表（%）：

| 成份 | Ni | Fe | C | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 10 | 85.89 | 1.7 | 2.3 | 0.07 | 0.035 |

3)出炉渣主要成分表（%）：

| 成分 | FeO | Ni | SiO2 | MgO | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 5.46 | 0.1 | 52.46 | 32.1 | 5.23 |

1.4 炉前设备技术参数：

1）液压堵眼机主要技术参数：

- 泥缸有效容积：            0.04 m³

- 活塞总推力：              407 KN

- 泥缸直径：                280mm

- 压炮力：                  40KN

- 泥缸行程：                950 mm

- 堵泥时间：                40-50 sec

- 炮嘴内径：               60/90mm

2）液压开眼机主要技术参数：

钻孔最大深度：              2100 mm

钻头直径：                  Φ45 – Φ60 mm

钻孔速度：                  0.025-0.05 m/sec.

钻头压紧力：                40 KN

凿岩机冲击功率：            300J

凿岩机冲击频率：            45–55 HZ

工作压力：                  13MPa

- 渣、铁口参数：

出铁口个数：2； 出渣口个数：2

直径 Φ45 – Φ60 mm； 深度 1600 mm

4）出铁时间：每4小时出铁一次，最大出铁量约60吨

5）出渣时间：每2小时出渣一次，每次出渣约150吨

6）排渣温度：1580℃；铁水温度：1500℃

- 炮泥及铁沟料主要理化指标及要求

- 2.1、主要理化指标

1）镁质无水炮泥理化指标指标

| 项 目 |  | 单位 | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | MgO | % | ≥50 |
|  | Al2O3 | % | ≥8 |
|  | C | % | ≥10 |
| 物理指标 （1500℃*3h烧后） | 耐压强度 | MPa | ≥4 |
|  | 抗折强度 |  | ≥2 |
|  | 体积密度 | g/cm3 | ≥2 |
|  | 显气孔率 | % | ≤29 |
|  | 马夏值50±1℃ | MPa | 0.4～0.5 |
|  | 水份 | % | ≤0.5 |
| 保质期 | 6个月 |  |  |
| 需求量 | 生产正常后，45吨/月左右 |  |  |

2）矿热炉用免烘烤铁沟捣打料指标

| 项 目 |  | 单位 | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | Al2O3 | % | ≥55 |
|  | SiC+C | % | ≥12 |
| 物理指标 （1450℃×3h，埋炭） | 耐压强度 | MPa | ≥20 |
|  | 抗折强度 |  | ≥3.0 |
|  | 体积密度 | g/cm3 | ≥2.5 |
|  | 线变化率 | % | ±0.8 |
|  | 水份 | % | ≤1 |
| 保质期（35℃） | 6个月 |  |  |
| 需求量 | 生产正常后，90吨/月左右 |  |  |

2.2、有关要求

2.2.1炮泥塑性

1）塑性好，打泥压力适中，堵口方便，能顺利的从泥炮中推入孔道，填满铁口。保证铁口深度在1400mm以上，铁口深度合格率≧97%。

2）体积稳定性好，具有一定的气孔率，保证堵入铁口孔道后，在升温过程中不出现大的收缩造成断裂。

3）压炮时间不能超过20分钟。

2.2.2 炮泥烧结性能

1）具有快干、速硬性能，能在短时间内硬化，并具有较高强度，快速烧结。确保30分钟开口，出铁过程不冒烟，且不存在潮泥造成铁口喷溅，保证安全生产。

2）具有较强的抗冲刷侵蚀能力，与残余炮泥的结合要好，出铁过程中空洞不应扩大，不产生渗铁现象，保证铁流稳定。

2.2.3 炮泥耐冲刷和侵蚀性能

1）具有均衡开口性能与抗高温渣、铁冲刷和耐侵蚀性能。铁口扩径慢。在以上过渣、铁量的情况下冲刷量直径小于8mm。

2）稳定的炉内保护层（蘑菇状泥包），使铁口深度加深。

3）强度合理，开口性良好，一个钻头一次打开，一般不超过3分钟。

2.2.4 铁钩捣打料

1）具有较好的烧结性能和抗高温渣、铁冲刷和耐侵蚀性能。过渣量大于7000吨，过铁量大于2000吨。

2）出铁前无需烘烤或轻微烘烤，出铁时不炸裂。

2.2.4 炮泥环保性能

无有害气体和烟尘产生，符合环保要求。

三、包装

3.1 按不定性材料执行 GB/T15545-1995标准。

3.2 包装袋采用二层防水，然后再装入防水吨包袋包装，满足当地气象条件存放要求。吨包袋满足多层码放要求，每个吨包装载量不超过1吨。

3.3 材料包装要求坚固，满足海上运输、多次装卸和产品出口的要求。

3.4 炮泥的包装要完整，外部包装要求符合出口标准的吨袋，内部炮泥要求小包装，每块炮泥2.5公斤，并要求包裹塑料薄膜；捣打料每袋25公斤。