高线连轧12V减速机

一、设备型号、供货范围、参数

供货采购范围：

| 名称 | 齿轮箱 | 输入联轴器 | 输出接轴齿套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V轧机齿轮箱 | 1台 | 1套 | 2个 |
| 备注1 | 提供装配图 | 提供图纸 | 提供图纸 |
| 备注2 | 油路及整机安装尺寸现场互换 | 与现场互换 | 与现场互换 |

要求：12V减速机型号：JXXXZG4-12V-00

12V减速机配有内部供油稀油润滑管一套。

12V速比：5.3  电机功率：750KW  参考重量：10.85吨 旋转方向：左进钢

二、相关要求：

1、减速机各安装尺寸必须满足现场装配要求（减速机地脚、进回油管、输入输出连接等）；

2、回油管路根据现场实际测绘制造，与现场回油管一致。

3、所有齿轮及齿轮轴材料均选用优质低碳合金钢20CrNi2MoA锻件, 热处理渗碳淬火HRC58-62，有效硬化层深度按JB/T7516-1994，其中输入伞齿轮轴为17Cr2Ni2MoA，采用齿面进行渗碳淬火后成型磨齿机磨齿。光轴及键材料采用42CrMoA，调质处理。圆柱齿轮加工精度GB10095-88 规定的6级，圆锥齿轮加工精度为GB11365-88规定的6级。齿面硬度为HRC58~62，芯部硬度为HRC33~42。圆柱齿轮采用渐开线单斜齿圆柱齿轮，磨齿成型，螺旋锥齿轮采用克林贝尔等高齿。齿轮、齿轮轴做超声波探伤，不允许出现组织缺陷。齿面采用磁粉探伤，不允许出现表面裂纹及其他缺陷。

4、润滑方式：稀油强制润滑，每对齿轮由一组喷嘴ø6供油，保证齿轮啮合的润滑及冷却，供油点在啮合入口侧；应保证每个轴承单独供油润滑、冷却。齿轮箱内置润滑管及管件采用不锈钢材质（304）。轴承润滑内部润滑，保证供油孔与轴承油槽对中。所有观察孔配胶皮垫，不允许打胶。进油管阀门用DN50D铜旋塞，不要用闸阀,所有轴承端盖要配有顶丝，便于拆装。进油配压力和流量传感器（压力、流量传感器选用进口品牌）。进油口带防振电接点压力表（压力表安装在阀门与箱体之间）、油流指示器和截止阀。进油口、出油口带成对联结法兰，回油口应设置在箱体最低点，回油通径应与业主现场使用的回油管道适配。

5、箱体为钢板焊接结构，经二次回火、二次喷丸处理。轴承座材料采用ZG25制作，其余部分材料用Q235A钢板，钢板按Ra25下料加工（数控切割），周边去毛刺。轴承座及主要承载零部件须进行超声波探伤。各级啮合齿轮处均设有合适的窥视孔，窥视孔的配置应方便检查齿轮啮合处及轴承的润滑情况，窥视孔应足够大。箱体设置透气装置。

6、联接螺栓：联接螺栓及螺母强度级别不低于10.9级,所有无防松紧固元件的预紧螺栓连接处要用防松粘接剂固定。

7、齿轮箱密封：输入轴采用迷宫和甩油环结合的非接触性机械密封，保证连接部位不发生改变。

8、减速机全套轴承选用进口品牌，除圆锥滚子轴承外其他轴承必须要求为铜保持架。

9、其余要求按买方提供图纸进行制造。

10、卖方提供整套图纸。

11、交货期：暂定5个月。