- 炼钢部陶瓷膜过滤器管道更换技术要求

- 炼钢部陶瓷膜过滤器管道更换以现场管道及阀门走向为基准，部分阀门位置调整（炼钢部辅助维修给确定）；

- 更换管道型号、数量及型号见下表：

| 陶瓷膜管道及阀门更换表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 工作 | 备注 |
| 1 | 直缝管 | DN830*12 | 米 | 90 | 更换 |  |
| 2 | 直缝管 | DN400*12 | 米 | 90 | 更换 |  |
| 3 | 直缝管 | DN350*10 | 米 | 170 | 更换 |  |
| 4 | 直缝管 | DN150*8 | 米 | 60 | 更换 |  |
| 5 | 直缝管 | DN100*8 | 米 | 170 | 更换 |  |
| 6 | 直缝管 | DN80*8 | 米 | 30 | 更换 |  |
| 7 | 电动碟阀 | DN350/1.6MPa | 个 | 40 | 更换 |  |
| 8 | 电动碟阀 | DN200/1.6MPa | 个 | 10 | 更换 |  |
| 9 | 电动碟阀 | DN100/1.6MPa | 个 | 10 | 更换 |  |
| 10 | 手动蝶阀 | DN350/1.6MPa | 个 | 40 | 更换 |  |
| 11 | 手动蝶阀 | DN200/1.6MPa | 个 | 20 | 更换 |  |
| 12 | 手动蝶阀 | DN100/1.6MPa | 个 | 10 | 更换 |  |
| 13 | 手动蝶阀 | DN80/1.6MPa | 个 | 10 | 更换 |  |
| 14 | 变径头 | DN830变920 | 个 | 1 | 更换 |  |
| 15 | 弯头 | 920 | 个 | 1 | 更换 |  |
| 16 | 弯头 | 830 | 个 | 1 | 更换 |  |
| 17 | 弯头 | 350 | 个 | 33 | 更换 |  |
| 18 | 弯头 | 200 | 个 | 26 | 更换 |  |
| 19 | 弯头 | 100 | 个 | 30 | 更换 |  |
| 20 | 弯头 | 80 | 个 | 10 | 更换 |  |

- 以上材料炼钢部提供。

- 管道更换防腐技术要求：手动除锈达到St3，两遍环氧富锌底漆与两遍面漆，每遍漆膜厚度40--60um，面漆颜色与现管道一致。

- 管道更换按照国家相关安装、技术规范执行：《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；钢管用直缝焊管Q235B，执行《焊接钢管》GB/T3091-2008；

- 起吊用具承接单位负责；

- 承接陶瓷膜过滤器管道更换单位负责试车以及质保期一年；

- 承接单位执行芜湖新兴铸管及炼钢部规章制度。

- 炼钢部

- 设备科

- 2012.10.8