石灰石采购标准

1、质量要求：CaO≥53%  SiO2≤1.5%  MgO≤2.5%  S≤0.06%  P≤0.01%粒度要求20mm-50mm。

2、CaO≥53%,超出不加价，52%≤CaO＜53%，CaO每降1%，每批每吨扣款2元，51%≤ CaO＜52%，CaO每降1%每批每吨扣款5元，CaO＜51%，CaO每降1%每批每吨扣款15元以上扣款累加计算，如CaO低于50%，做退货处理，不予结算。

3、SiO2≤1.5%，1.5%＜SiO2≤2.5%，SiO2每升1%，每批每吨扣款2元，2.5%＜SiO2≤3.0%，SiO2每升1%，每批每吨扣款4元，以上扣款累加计算，SiO2＞3.0%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

4、MgO≤2.5%，MgO每升1%,每批每吨降价2元。

5、S≤0.06%  P≤0.01%,  S 、P每升0.01%，每批每吨扣款1元。

6、粒度要求：20mm-50mm，避免带尖锐棱角及薄片，①石灰石粒度＜20mm的部分允许5%，超出5%的扣除吨位；②来船石灰石单批（每批10车计）粒度小于20mm超过28%做退货处理；③整船粒度小于20mm综合平均超过20%做退货处理；④粒度＞50mm≤5%，＞5%部分扣吨处理；⑤检验筛分使用20mm方孔筛进行检验；

7、水份≤1%，超出部分扣吨处理。

8、以上扣款累加计算。

9、供方应按需方要求的质量、数量组织生产,并对产品质量负全责,如因产品粒度问题对需方生产造成影响，需方保留对供方必要的惩罚。

10、合同数量如有调整，供方应按需方临时调整的数量供应，供货人员应在我方安排下卸车，不得强行卸车。